贵州省交通运输厅技术指南

- JTT52/07—2019

贵州省县乡公路路面改善提升工程

试验检测指南(试行)

2019-09-30发布                             2019-09-30 实施

贵州省交通运输厅  发布

贵州省交通运输厅技术指南

贵州省县乡公路路面改善提升工程

试验检测指南（试行）

主编单位：贵州省公路局

参编单位: 遵义市交通勘察设计有限公司

批准部门：贵州省交通运输厅

实施日期：2019年09月30日

2019  贵阳

前    言

进入新世纪以来，贵州省公路建设成就瞩目，2015年实现县县通高速公路，成为西部地区第1个、全国第9个县县通高速公路的省份；2017年实现建制村通畅率、通客运率达100%，到2019年6月实现30户及以上村民组100%通硬化路。作为上接高速公路、普通国省干线，下连通村公路、通组公路的县乡公路，有力地支撑了大规模交通、水利、城镇建设、移民搬迁等项目的实施，但是大部分县乡公路路面已超过设计使用年限，通行能力较差，服务水平大幅下降。为了贯彻落实总书记对“四好农村路”建设的重要指示、批示，提高县乡公路通行能力，补齐县乡公路短板，改善路网结构，服务全省脱贫攻坚和乡村振兴战略目标。省交通运输厅依托从江县乡道Y004打瑞河至党扭公路、镇宁县县道X465押浪至简嘎公路两个试点项目，总结设计、检测、施工经验，并结合我省县乡公路建设实践，特制定《贵州省县乡公路路面改善提升工程设计指南（试行）》、《贵州省县乡公路路面改善提升工程试验检测指南（试行）》、《贵州省县乡公路路面改善提升工程施工技术指南（试行）》用以指导全省县乡公路路面改善提升建设工作。

本指南为“试验检测指南”，主要为县乡公路路面改善提升工程服务，指导项目设计阶段、施工阶段、竣（交）工验收阶段试验检测。

本指南共分为7章3个附录，分别是：1总则；2术语及符号；3引用技术标准；4基本规定；5设计阶段试验检测；6施工阶段试验检测；7竣（交）工验收阶段试验检测；附录A试验检测管理用表：附录B路面弯沉标准值计算方法；附录C工地试验室设备及人员、环境配备要求。

主编单位：贵州省公路局。

参编单位：遵义市交通勘察设计有限公司。

编写人员：刘扬、张胤、粟周瑜、张杰、詹大德、祝永胜、郭飞、王文海、赵刚、吴江玲、刘艳、王迪、黄龑祥、王中强、王鹏、冉从新、柏燕肖、颜学科、廖生敏、唐晖、杜茂周、赵福义、魏德才、张文利、张翼。

审查人员：梅世龙、余崇俊、鄢荣杰、黄晓勇、冯安翔、龙永国、方琴、刘建平、瓦浩、王端贵、王晓。

目   录

1总则	1

1.1目的	1

1.2适用范围	1

2 术语及符号	1

2.1芯样完整性	1

2.2贵州省县乡公路路面改善提升工程	1

2.3符号	1

3 引用技术标准	2

4基本规定	3

4.1工作阶段划分	3

4.2管理要求	3

5设计阶段试验检测	3

5.1一般规定	3

5.2路面技术状况调查	4

5.3路面技术状况评定	4

5.4沥青路面结构强度评定	5

5.5设计阶段试验检测内容及频率	6

5.6再生材料取料、制样流程	7

6施工阶段试验检测	8

6.1一般规定	8

6. 2试验检测	8

7竣（交）工验收阶段试验检测	11

7.1一般规定	11

7.2竣（交）工验收试验检测内容及频率	11

附录 A  试验检测管理用表	15

附录B  路面弯沉标准值计算方法	53

附录C  工地试验室设备及人员、环境配备要求	54

附录C-1  工地试验室试验检测主要参数及仪器设备	54

附录C-2  工地试验室人员配备	55

附录C-3  工程工地试验室环境基本要求	56

附录C-4  工地试验室各工作室设置参照表	57

# 1总则

## 1.1目的

加强贵州省县乡公路路面改善提升工程试验检测管理，规范试验检测行为。

## 1.2适用范围

本指南适用于贵州省县乡公路路面改善提升工程（设计单位为准）设计、施工、竣（交）工验收阶段试验检测。

# 2 术语及符号

## 2.1芯样完整性

基层芯样完整性由钻心芯样厚度与设计厚度的比值确定，其值以百分率（%）计。

## 2.2贵州省县乡公路路面改善提升工程

为了提高县乡公路通行能力，补齐县乡公路短板，改善路网结构，服务全省脱贫攻坚和乡村振兴战略目标，省公路局结合我省既有县乡公路实际，不改变既有公路技术标准，以改善既有县乡公路路面综合性能为主，同步完善交通安全设施、排水设施等附属工程的建设项目，既有公路技术等级以四级公路为主，含少量三级公路。

## 2.3符号

PCI——路面损坏状况指数；

RQI——行驶质量指数；

PQI——路面技术状况指数；

PSSI——沥青路面结构强度指数；

SSR——路面结构强度系数；

WPCI——PCI在PQI中的权重；

WRCI——RQI在PQI中的权重；

l0——路面弯沉标准值；

l——路面实测代表弯沉。

# 3 引用技术标准

（1）《建设用卵石、碎石》（GB T 14685-2011）；

（2）《建设用砂》（GB T 14684-2011）；

（3）《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）；

（4）《混凝土强度检验评定标准》（GB /T 50107-2010）；

（5）《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》（GB/T31439.1-2015）；

（6）《钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪》（GB/T 24967-2010）；

（7）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）；

（8）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

（9）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）；

（10）《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）；

（11）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

（12）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

（13）《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）；

（14）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG5142-2019）

（15）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（16）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T  F20-2015）；

（17）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

（18）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）；

（19）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）；

（20）《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）；

（21）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）；

（22）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）；

（23）《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）；

（24）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（25）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

（26）《贵州省山砂混凝土技术规程》（DB24016-2010）；

（27）《回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程》（DBJ 52/T017-2014）；

（28）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

（29）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；

（30）国家、部、省厅颁布现行的其他相关标准、规范、规程。

# 4基本规定

## 4.1工作阶段划分

4.1.1试验检测工作根据项目建设阶段划分为：设计阶段试验检测、施工阶段试验检测、竣（交）工验收阶段试验检测。

## 4.2管理要求

4.2.1设计阶段试验检测由项目设计单位负责。

4.2.2施工单位应设置工地试验室，其母体试验室应具有路面材料配合比设计能力的公路水运综合乙级及以上资质。

4.2.3监理单位应设置工地试验室，其母体试验室应具有路面材料配合比设计能力的公路水运综合乙级及以上资质。

4.2.4竣（交）工验收阶段由项目业主单位委托具有公路水运综合乙级资质及以上的第三方试验检测机构进行试验检测。

4.2.5本指南中涉及到的现场试验检测内容，其试验检测方法参照相关规范执行。

4.2.6试验检测用表见附录A。

# 5设计阶段试验检测

## 5.1一般规定

5.1.1既有路面主要试验检测参数为路面PCI、RQI、路面弯沉、水泥混凝土面板强度。

5.1.2路面破损指数PCI可引用近6个月内定检数据，人工现场复核。

5.1.3既有混凝土护栏强度，既有波形梁护栏梁板厚度和基底金属厚度。

5.1.4 砂石等地材路用性能试验。

5.1.5设计单位应对既有路面材料进行试验分析，根据表5.1.5-1判定是否可进行基层再生利用。

5.1.6进行基层再生利用，设计单位应确定再生新添加集料的来源，并进行再生水泥稳定碎石基层目标配合比设计。

表5.1.5-1 既有路面材料利用指标控制要求

| 路面类型 | 材料类型 | 再生部位 | 试验检测指标 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青路面 | 既有路面材料 | 路面基层 | 混合料级配 | 粗集料占比≥40%以上 |
|  |  |  | 塑性指数 | ≤7 |
|  |  |  | 粗集料压碎值 | ≤35% |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒 | ≤20% |

## 5.2路面技术状况调查

5.2.1应根据既有公路路面PCI、RQI两项路况技术指标，计算PQI。

5.2.2试验检测数据应按设计意图划分单元进行评定。

5.2.3沥青路面结构强度指数采用代表弯沉值计算。

5.2.4水泥混凝土路面损坏状况应按断板率、板底脱空、错台、修补等病害进行统计。

5.2.5 PCI、RQI优先采用自动化设备检测。

## 5.3路面技术状况评定

5.3.1根据PQI，确定优、良、中、次、差五个等级。见表5.3.1-1、表5.3.1-2、表5.3.1-3。

表5.3.1-1 路面技术状况指数PQI等级划分标准

| 等级 评定指标 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面技术状况指数 PQI | ≥90 | ≥80，<90 | ≥70，<80 | ≥60，<70 | <60 |

表5.3.1-2 路面损坏状况指数PCI等级划分标准

| 等级 评定指标 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面损坏状况指数 PCI | ≥90 | ≥80，<90 | ≥70，<80 | ≥60，<70 | <60 |

表5.3.1-3 路面行驶质量指数RQI等级划分标准

| 等级 评定指标 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面行驶质量指数 RQI | ≥90 | ≥80，<90 | ≥70，<80 | ≥60，<70 | <60 |
| 三米直尺（mm） | ≤10 | ＞10，≤12 | ＞12，≤15 | ＞15，≤18 | ＞18 |

5.3.2路面使用性能指数（PQI）按式5.3.2-1计算

PQI= wPCI×PCI+ wRQI×RQI    （式5.3.2-1）

式中：wPCI——PCI在PQI中的权重，取0.6

wRQI——RQI在PQI中的权重，取0.4

## 5.4沥青路面结构强度评定

5.4.1沥青路面结构强度采用强度指数PSSI作为评价指标，按式5.4.1-1和式5.4.1-2：

PSSI= 1001+a0ea1SSR    (式5.4.1-1)

SSR= l0l      （式5.4.1-2）

式中：SSR——路面结构强度系数，为路面弯沉标准值与路面实测代表弯沉之比。

l0——路面弯沉标准值（0.01mm），路面弯沉标准值计算方法见附录B

l——路面实测代表弯沉（0.01mm）

a0——模型参数，采用15.71

a1——模型参数，采用-5.19

5.4.2路面强度指数的等级划分标准应符合表5.4.2-1规定。

表5.4.2-1 路面强度指数PSSI的等级划分标准

| 等级 评定指标 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面强度指数PSSI | ≥90 | ≥80，<90 | ≥70，<80 | ≥60，<70 | <60 |

## 5.5设计阶段试验检测内容及频率

5.5.1路面工程

沥青路面现场试验检测内容及频率

表5.5.1-1 沥青路面现场检测内容及频率

| 序号 | 名称 | 试验检测内容 |  | 试验检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面 | 弯沉 |  | 20m/点 |
| 2 |  | 平整度 | IRI（m/km） | 连续检测，每100m计算IRI |
| 3 |  |  | 最大间隙h（mm） | 200m测2处×5尺 |
| 4 |  | 面层厚度 |  | 代表性路段不少于3处 |
| 5 |  | 基层厚度 |  |  |

注：代表性路段根据路面破损情况分为特别严重、较严重、一般三种类型（下同）。

水泥混凝土路面现场试验检测内容及频率

表5.5.1-2 水泥路面现场试验检测内容及频率

| 序号 | 名称 | 试验检测内容 |  | 试验检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土路面 | 劈裂抗拉强度 |  | 代表性路段不少于3个芯样 |
| 2 |  | 平整度 | IRI（m/km） | 连续检测，每100m计算IRI |
| 3 |  |  | 最大间隙h（mm） | 200m测2处×5尺 |
| 4 |  | 板厚度 |  | 代表性路段不少于3处 |

再生水泥稳定碎石基层材料试验内容、方法及频率

表5.5.1-3 再生水泥稳定碎石基层试验内容、方法及频率

| 序号 | 名称 |  | 试验内容 | 试验方法 | 取样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 既有路面材料 |  | 混合料级配 | JTG E42-2005 | 根据工艺，取代表性样品3组 |
|  |  |  | 压碎值 |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
| 2 | 新添加材料 | 粗集料 | 级配 | JTG E42-2005 | 同一个料场取1组 |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  |  | 针片状颗粒 |  |  |
|  |  |  | 压碎值 |  |  |
|  |  | 水泥 | 水泥胶砂强度 | JTG E30-2005 | 同一批取1组 |
|  |  |  | 标准稠度用水量 |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |
| 3 | 目标配合比 |  | 最大干密度 | JTG E51-2009 | 根据工艺，取代表性样品1组 |
|  |  |  | 最佳含水量 |  |  |
|  |  |  | 7d无侧限抗压强度 |  |  |

5.5.2安防工程

安防工程试验检测内容及频率

表5.5.2-1 安防工程试验检测内容及频率

| 序号 | 名称 |  | 试验检测项目 | 抽样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护工程 | 波形护栏 | 横梁中心高度 | 每1km每侧测5处 |
|  |  |  | 波形梁板基底金属厚度 | 抽检板块数5%，且不少于10块 |
|  |  |  | 立柱埋深 | 每1km每侧测5处 |
|  |  | 混凝土护栏（含桥梁护栏） | 混凝土强度 | 每段测5个测区 |

## 5.6再生材料取料、制样流程

5.6.1在既有道路确定取样面积，宜为50cm×50cm。

5.6.2取样采用切、挖等方式进行。

5.6.3取出的路面材料放入盛样器中，做好标记，进行分散。

5.6.4根据表4.1.5-1试验检测指标对分散后的材料进行颗粒分析，根据表5.6.4-1级配要求确定添加新料的规格和比例。

表5.6.4-1  再生水泥稳定碎石基层混合料级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 31.5 | 26.5 | 19 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率（%） | 100 | 100～90 | 87～73 | 82～65 | 75～58 | 66～47 | 50～30 | 36～19 | 26～12 | 19～8 | 14～5 | 10～3 | 7～2 |

# 6施工阶段试验检测

## 6.1一般规定

6.1.1工地试验室设备及人员、环境要求参照附录C执行。

6.1.2监理单位按施工单位自检频率的20%进行抽检，若监理单位抽检频率达不到单位数量，施工单位和监理单位共同见证取样。

6.1.3原材料，半成品进场前按相关规范要求试验检测。

## 6. 2试验检测

6.2.1原材料试验检测内容、方法及频率

表6.2.1-1 原材料试验检测内容、方法及频率

| 序号 | 名称 |  | 试验内容 | 试验方法 | 施工单位试验检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗集料 |  | 颗粒分析 | JTG E42-2005 | 每档材料使用前测2个样品，使用过程中每2000m³测2个样品。 |
|  |  |  | 压碎值 |  |  |
|  |  |  | 针片状含量颗粒 |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  |  | 粘附性（沥青混合料） | JTG E20-2011 |  |
| 2 | 细集料 |  | 颗粒分析 | JTG E42-2005 |  |
|  |  |  | 砂当量（沥青路面） |  |  |
|  |  |  | 亚甲蓝（水泥混凝土路面） |  |  |
|  |  |  | 塑性指数（水泥稳定碎石基层） |  |  |
|  |  |  | 含水率 |  |  |
| 3 | 水泥 |  | 胶砂强度 | JTG E30-2005 | 做材料组成时测1个样品，使用过程中按水泥出厂批次检验，料源或强度变化时重测 |
|  |  |  | 标准稠度用水量 |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |
| 4 | 沥青 |  | 针入度 | JTG E20-2011 | 做配合比设计时测1个样品，后续按每5车测一个样品 |
|  |  |  | 延度 |  |  |
|  |  |  | 软化点 |  |  |
| 5 | 矿粉 |  | 颗粒分析 | JTG E42-2005 | 做配合比设计时测1个样品，后续按每200吨测一个样品 |
|  |  |  | 亲水系数 |  |  |
| 6 | 成品材料 | 水泥稳定碎石基层 | 混合料颗粒分析 | JTG E51-2009 | 水泥稳定碎石基层：使用过程中每1000m³或每台班取1组样品 |
|  |  |  | 含水量 |  |  |
|  |  |  | 7d无侧限抗压强度 |  |  |
|  |  | 沥青面层 | 混合料颗粒分析 | JTG E20-2011 | 沥青路面：使用过程中每500m³或每台班取1组样品 |
|  |  |  | 理论最大密度 |  |  |
|  |  |  | 沥青用量 |  |  |
|  |  |  | 空隙率 |  |  |
|  |  |  | 稳定度、流值 |  |  |
|  |  | 水泥混凝土路面 | 维勃稠度 | JTG E30-2005 | 水泥混凝土路面：使用过程中每400m³取1组样品 |
|  |  |  | 弯拉强度 |  |  |
|  |  | 路基工程及防护工程（混凝土） | 抗压强度 | JTG E30-2005 | 使用过程中混凝土每2000m³制作1组样品。 |
| 7 |  | 路基工程（砂浆） | 抗压强度 | JTG E30-2005 | 使用过程中砂浆每200m³制作1组样品。 |

注：混凝土外加剂做配合比过程中进行试验检测

6.2.2路面工程现场试验检测内容及频率

表6.2.2-1路面工程现场试验检测内容及频率

| 序号 | 工程部位 |  | 主要试验检测内容 | 施工单位试验检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面 | 底基层 | 厚度、弯沉 | 厚度：每公里测2点，弯沉：每公里40～50个测点。 |
|  |  | 基层 | 横坡、厚度、压实度、芯样完整性、平整度、弯沉 | 横坡、厚度、压实度、芯样完整性：每公里测2点，平整度：每200m测2处×5尺，弯沉：每公里40～50个测点。 |
|  |  | 面层 | 压实度、弯沉、平整度、温度、厚度、横坡 | 压实度、厚度、横坡：每公里测2点，平整度：每200m测2处×5尺，摊铺温度、碾压温度：随时检测。 弯沉：每公里40～50个测点。 |
| 2 | 水泥混凝土路面 | 基层 | 压实度、厚度、横坡、弯沉 | 压实度、厚度、横坡：每公里测2点，弯沉：每公里40～50个测点。 |
|  |  | 面层 | 弯拉强度、厚度、纵向平整度、横坡 | 横坡：每公里测2点 弯拉强度：每公里钻取2个芯样 厚度：随时检测 纵向平整度：200m测2处×5尺 |

6.2.3路基工程和交通安全设施现场试验检测内容及频率

表6.2.3-1路基工程和交通安全设施试验检测内容及频率

| 序号 | 名称 |  | 试验检测内容 |  | 抽样频率（按规范核对） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程 | 支挡工程 | 混凝土强度 |  | 5测区/段 |
|  |  |  | 几何尺寸 |  | 3处/段 |
|  |  | 排水沟盖板 | 混凝土强度 |  | 抽检 |
| 2 | 交通安全设施 | 波形护栏 | 横梁中心高度 |  | 5处/1km |
|  |  |  | 立柱埋深 |  |  |
|  |  |  | 立柱高度 |  |  |
|  |  |  | 波形梁板厚度、基底金属厚度 |  | 抽查板块数的5%，且不少于10块 |
|  |  |  | 立柱壁厚、基底金属厚度 |  | 抽检2%，且不少于10根 |
|  |  | 混凝土护栏（含桥梁护栏） | 混凝土强度 |  | 5测区/段 |
|  |  |  | 几何尺寸 | 高度 | 3处/段 |
|  |  |  |  | 顶宽 |  |
|  |  |  |  | 底宽 |  |

6.2.4质量控制要求

表6.2.4-1质量控制要求

| 工程部位 | 检查内容 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配碎石底基层 | 厚度（mm） |  |  |  | 均值≥-12，单值≥-30，按JTG F80/1-2017附录H检查 |
|  | 弯沉（0.01mm） |  |  |  | 满足设计要求 |
| 水泥稳定碎石基层 | 压实度（%） |  |  |  | ≥97，按JTG F80/1-2017附录B检查 |
|  | 平整度 | 最大间隙h（mm） |  |  | ≤12 |
|  | 完整性（%） |  |  |  | 平均值≥90，单点值≥85 |
|  | 厚度（mm） |  |  |  | 均值≥-12，单值≥-20，按JTG F80/1-2017附录H检查 |
|  | 7d无侧限抗压强度 |  |  |  | 满足设计要求 |
|  | 弯沉（0.01mm） |  |  |  | 满足设计要求 |
| 沥青混凝土面层 | 压实度（%） |  |  |  | ≥96，按JTG F80/1-2007附录B检查 |
|  | 厚度（mm） |  |  |  | 设计值-8%H，极限值-15%H (H代表沥青设计总厚度)，按JTG F80/1-2017附录H检查 |
|  | 平整度（mm） |  | 最大间隙h（mm） |  | ≤5.0 |
|  | 稳定度 |  |  |  | 满足设计要求 |
|  | 流值 |  |  |  | 满足设计要求 |
| 水泥混凝土路面 | 弯拉强度（MPa） |  |  |  | 满足设计要求，按JTG F80/1-2017附录C检查 |
|  | 厚度（mm） |  |  |  | 代表值-5、 合格值-10、 极值-15，按JTG F80/1-2017附录H检查 |
|  | 平整度（mm） |  |  | 最大间隙h（mm） | ≤5.0 |
| 路基工程和交通安全设施 | 抗压强度 |  |  |  | 满足设计要求 |
|  | 几何尺寸 |  |  |  | 满足设计要求 |

# 7竣（交）工验收阶段试验检测

## 7.1一般规定

参照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）执行。

## 7.2竣（交）工验收试验检测内容及频率

7.2.1外观检查

表7.2.1-1外观检查内容及频率

| 单位工程 | 分部工程 | 检查内容 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | 1.表面是否有修补。 2.表面应平整密实，不得有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象。 3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。 4.面层与路肩墙密贴接顺。 | 全段检查 |
|  | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土板是否存在断板。 2.混凝土表面是否存在脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角。对于钢筋混凝土路面，是否存在干缩、温缩裂缝。 3.路面侧石是否直顺、曲线圆滑。 4.接缝填筑是否饱满密实，有无污染路面。 5.胀缝有无明显缺陷。 | 全段检查 |
| 安防工程 | 波形护栏 | 1.波形梁线形是否顺直，色泽是否一致。 2.立柱顶部是否存在明显塌边，变形，开裂等现象。 | 逐段检查 |
|  | 混凝土护栏 | 1.混凝土护栏预制块不得有断裂现象。 2.混凝土护栏是否存在掉边、掉角。 3. 混凝土护栏表面是否存在蜂窝、麻面裂缝、脱皮等缺陷。 | 逐段检查 |
|  | 标志（标牌） | 1.金属构件镀锌面是否有划痕、擦伤。 2.标志板不得有划痕、较大气泡、颜色不均等缺陷。 | 逐个检查 |
|  | 标线 | 1.标线施工污染路面是否已及时清理。 2.标线线形是否流畅，与道路线形是否相协调，曲线是否圆滑，不允许有折线。 3.反光标线玻璃珠是否已撒布均匀，附着是否牢固，反光是否均匀。 4.标线表面是否存在网状裂缝、断裂裂缝、起泡等现象。 | 逐段检查 |
| 路基工程 | 路基土石方 | 1.路基边坡坡面是否平顺、稳定，曲线是否圆滑，有无亏坡。 2.路基有无沉陷、开裂。 | 逐段检查 |
|  | 支挡工程 | 1.砌体表面是否平整，切缝是否完好，是否有开裂现象，勾缝是否平顺，是否存在脱落现象。 2.沉降缝是否垂直，整齐，上下贯通。 3.泄水孔坡度应向外，是否存在堵水现象。 4.混凝土表面是否存在蜂窝麻面，面积是否超过该部位的0.5%。 5.墙身是否存在裂缝，局部破损。 | 逐段检查 |
|  | 涵洞工程 | 1.涵洞进出口是否顺适，洞身是否直顺，帽石、八字墙、一字墙是否平直，是否存在翘曲现象；洞内是否存在杂物，淤泥、阻水现象。 2.台身、涵底铺筑、拱圈、盖板是否存在裂缝。 3.涵洞处路面是否平顺，有无跳车现象。 | 逐段检查 |
|  | 排水工程 | 1.排水沟内侧及沟底是否平顺，有无阻水现象，外侧有无脱空。 2.砌体是否坚实，勾缝是否牢固。 | 逐段检查 |
|  | 桥梁工程 | 1.桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰。 2.栏杆、护栏应牢固、直顺、美观。 3.桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不得有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象。 4.伸缩缝有无堵塞、变形、开裂现象。 5.泄水管安装有无阻水，桥面是否有低凹情况，排水是否良好。 | 逐个检查 |
|  | 隧道工程 | 1.隧道路面按路面工程进行检查。 | 逐个检查 |

7.2.2工程实体试验检测

表7.2.2-1工程实体试验检测内容及频率

| 单位工程 | 分部工程类别 | 试验检测内容 | 试验检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面 工程 | 路面面层 | 沥青路面压实度 | 每公里不少于1处，每处每车道不少于1点。 |
|  |  | 沥青路面弯沉 | 每公里为一个评定单元，每评定单元不少于40点，各车道交替检测。 |
|  |  | 平整度 | 每公里为一个评定单元。 |
|  |  | 沥青路面车辙 | 每公里不少于1处，每处每车道至少测1个断面，允许偏差≤10mm。 |
|  |  | 沥青路面渗水系数 | 每公里抽检1处，每处不少于1点。 |
|  |  | 混凝土路面强度 | 每公里抽检1处，不少于1点。 |
|  |  | 混凝土路面相邻板高差 | 每公里抽检1处，每处测胀缝位置相邻板高差不少于3点。 |
|  |  | 抗滑 | 每公里抽检1处。 |
|  |  | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点。 |
|  |  | 宽度 | 每公里不少于1处，每处不少于3点。 |
|  |  | 长度 | 复核线路起止桩号，测往返。 |
|  |  | 横坡 | 每公里不少于1处，每处1～2个断面。 |
| 交通 安全 设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 抽检立柱不少于总数的10%，每柱测2个方向。 |
|  |  | 标志板净空 | 抽检标志板不少于总数的10%，取不利点。 |
|  |  | 标志板厚度 | 抽检标志板不少于总数的10%，每块测不少于2点。 |
|  |  | 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 抽检标志板不少于总数的10%，每块测不少于2点。 |
|  | 标线 | 反光标线 逆反射系数 | 每公里不少于1处，每处测不少于5点。 |
|  |  | 标线厚度 | 每公里不少于1处，每处测不少于5点。 |
|  | 防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里不少于1处，每处测不少于5点。 |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱壁厚度 | 每公里不少于1处，每处测不少于5点。 |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里不少于1处，每处测不少于1根。 |
|  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里不少于1处，每处测不少于5点。 |
|  |  | 混凝土护栏强度 | 每公里不少于1处，用回弹仪或超声波回弹仪每处不少于2个测区，测区总数不少于10个。 |
|  |  | 混凝土护栏 断面尺寸 | 每公里不少于1处，每处不少于5点。 |
| 路基工程 | 路肩工程 | 混凝土强度 | 每公里每侧用回弹仪或超声波回弹仪测不少于5个测区。 |
|  | 排水工程 | 断面尺寸 | 每公里抽检2～3处，每处抽查不少于2个断面。 |
|  |  | 铺砌厚度 | 合同段抽查不少于3处，每处开挖检查不少于1个断面。 |
|  | 涵洞 | 混凝土强度 | 抽查涵洞不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1道，每道涵洞用回弹仪或超声波回弹仪测不少于10个测区。 |
|  |  | 结构尺寸 | 抽查涵洞不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1道，每道涵洞测5～10个点。 |
|  | 支挡工程 | 混凝土强度 | 抽检支挡不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1处，每处用回弹仪或超声波回弹仪测不少于10个测区。 |
|  |  | 断面尺寸 | 抽检支挡总数的20%且每种类型的抽查1处，每处测1个断面。 |
| 桥梁工程 | 桥面系 | 按照交通安全设施和路面工程试验检测要求进行。 |  |
| 隧道工程 | 隧道路面 | 按照路面工程试验检测要求进行。 |  |

# 附录 A  试验检测管理用表

颗粒级配试验检测记录表（干筛法）  JJ0201a

试验室名称：                                           记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛前试样质量（g） | 第一组 |  |  |  | 第二组 |  |  |  |  | 平均累计 筛余 (%) |
| 筛孔尺寸 （mm） | 筛上 质量(g) |  | 分计 筛余(%) | 累计 筛余(%) | 筛上 质量(g) |  | 分计 筛余(%) |  | 累计 筛余(%) |  |
| 干筛后总质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损耗（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损耗率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                      日期：      年    月    日

粗集料压碎值试验检测记录表  JJ0203

试验室名称：                                              记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石子 压碎 指标 值测 定记 录 | 测定次数 | 试样总质量 | 2.36mm筛筛余量 | 2.36mm筛通过量 | 压碎指标值（%） | 换算后压碎值 (0.816×Qe-5) | 平均压碎指标值（%） |
|  |  | G1(g） | G2(g） | G3(g） | Qe= (G3/G1)×100 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                      日期：      年    月    日

集料针片状颗粒含量试验检测记录表（游标卡尺法）  JJ0202b

试验室名称：                                            记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次试样总质量（g） |  |  |  |  |  | 第二次试样总质量（g） |  |  |
| 公称 粒径 (mm) | 试验 次数 |  | 试样质量 (g) | 试样中针片状颗粒 质量(g) |  | 集粒的针片状颗粒 含量(%) |  | 平均值 （%） |
| 针片状颗粒总含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：      年    月    日

粗集料含泥量及泥块含量试验检测记录表  JJ0216

试验室名称：                                          记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 含泥量测定 |  |  |  |  |  |  |
| 试样 编号 | 洗前烘干试样质量m0(g) | 洗后烘干试样质量m1(g) |  | 试样含泥量或小于0.075mm颗粒含量Qn(%) |  | 试样含泥量或小于0.075mm颗粒含量平均值(%) |
| 泥块含量测定 |  |  |  |  |  |  |
| 试样 编号 | 洗前烘干试样质量m2(g) | 洗后烘干试样质量m3(g) |  | 试样泥块含量Qk(%) |  | 试样泥块含泥量平均值(%) |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                      日期：      年    月    日

沥青与粗集料的粘附性试验检测记录表  JJ0810

试验室名称：                                               记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水煮法 | 试样 编号 | 集料粒径（mm） |  | 水煮后沥青膜剥落情况描述 |  |  | 粘附性等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分别评定结果 |  | 平均值 |
| 水浸法 | 试样编号 | 集料粒径（mm） |  | 集料 个数 | 水煮后沥青膜剥落情况描述 |  | 剥离面积百分率% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分别目测评定结果 |  | 平均值 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                      日期：      年    月    日

细集料砂当量试验检测记录表  JJ0207

试验室名称：                                                             记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样含水率试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  | 盒号 |  | 盒重（g） | 盒+湿样质量（g） |  | 盒+干样质量（g） | 水份质量（g） |  |  | 干样质量（g） |  | 含水率（％） | 平均含水率（％） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂当量试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 次数 | 试样重（g） |  |  | 试筒中絮凝物和沉淀物的总高度h1（mm） |  | 试筒中用活塞测定的集料沉淀物的高度h2（mm） |  |  | 试筒内的温度（℃） | 砂当量值 （SE） |  |  | 砂当量平均值(SE) |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                                                  复核：                                                    日期：      年    月    日

细集料亚甲蓝试验记录表  JJ0217

试验室名称：                                            记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样质量m(g) |  |  |  |  | 含泥量□ 石粉含量□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚甲蓝吸附量的测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各次加入亚甲蓝溶液体积V(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加入亚甲蓝溶液总体积V (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色晕测定次数 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 色晕结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚甲蓝MBV值 MBV=(V总/m)×10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：        年     月    日

细集料含水率试验检测记录表  JJ0214b

试验室名称：                                              记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 容器号 | 容器和未烘干试样总质量(g) | 容器和烘干后试样总质量(g) |  | 容器质量(g) | 含水率(%) | 平均含水率(%) |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：        年     月    日

水泥胶砂强度试验检测记录表  JJ0406

试验室名称：                                           记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护条件 |  |  |  |  |  | 成型日期 |  |  |
| 抗折 强度 | 龄期 (d) | 试验日期 |  | 试件尺寸 (mm) | 破坏荷载 (kN) |  | 抗折强度测值(MPa) | 抗折强度测定值(MPa) |
| 抗压 强度 | 龄期 (d) | 试验日期 |  | 受压面积 (mm²) | 破坏荷载 (kN) |  | 抗压强度测值(MPa) | 抗压强度测定值(MPa) |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：        年     月    日

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验检测记录表  JJ0403

试验室名称：                                         记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准稠度用水量 | 测定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样质量(g) | 加水量(mL) |  |  | 试杆下沉距底部距离(mm) |  |  |  |  | 标准稠度用水量(%) |  |  |  |
| 凝 结 时 间 | 测定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开始加水时间 | 试针距底板4±1mm 时间 |  | 试针沉入净浆中0.5mm时间 |  |  | 初凝时间 |  |  |  |  | 终凝时间 |  |
| 安定性 | 试饼法 | 试件蒸煮/压蒸前后情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定结果 |
|  | 雷氏法 | 试件编号 | A值（mm） |  |  | C值（mm） |  | C-A值（mm） |  |  |  |  | 测定结果 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  | 平均值 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：        年     月    日

沥青三大指标试验检测记录表  JJ0802

试验室名称：                                                                             记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针入度试验 | 试验温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验次数 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
|  | 针入度值（0.1mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均针入度（0.1mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25℃时针入度（0.1mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直线回归相关系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 针入度指数PI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当量软化点T800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当量脆点T1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塑性温度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延度试验 | 试验编号 |  |  |  | 试验温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 延度速度（cm/min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 延度值（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延度平均值（cm） |  |  |  |  |
| 软化点试验 | 试验编号 | 室内温度 | 烧杯内液体名称 | 烧杯中液体温度上升记录（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软化点（℃） |  |
|  |  |  |  | 每分钟上升温度值 |  | 起始温度 | 1分钟末 |  | 2分钟末 |  | 3分钟末 |  |  | 4分钟末 | 5分钟末 |  |  | 6分钟末 |  | 7分钟末 |  |  | 8分钟末 |  | 9分钟末 |  | 10分钟末 |  | 11分钟末 |  | 12分钟末 |  | 13分钟末 |  | 14分钟末 |  |  | 15分钟末 | 测值 | 平均值 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                                                  复核：                                             日期：        年     月    日

矿粉颗粒级配试验检测记录表（水洗法）  JJ0201e

试验室名称：                                        记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样 质量 （g） | 第一组 |  |  |  |  | 第二组 |  |  |  |  |  | 平均通过 百分率 （%） |
| 筛孔 （mm） | 分计筛余质量（g） |  | 分计 筛余 （%） | 累计 筛余 （%） | 通过百分率 （%） | 分计筛余质量（g） |  | 分计 筛余 （%） |  | 累计 筛余 （%） | 通过百分率 （%） |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                     复核：                         日期：      年    月   日

亲水系数试验记录表  JJ0218

试验室名称：                                     记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 试验依据 |  |  |  | 样品描述 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 亲水系 数 | 水中沉淀物体VB(mL) |  | 煤油中沉淀物体积VH(mL) |  | 亲水系数η |  |
|  |  |  |  |  | 单值 | 平均值 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

试验：                  复核：                            日期：      年   月   日

无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验检测记录表  JJ0703

试验室名称：                                          记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计强度（MPa） |  |  |  |  |  | 结合料剂量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大干密度（g/cm3） |  |  |  |  |  | 最佳含水量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件制备方法 |  |  |  |  |  | 试件压实度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制件日期 |  |  |  |  |  | 试件截面积（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养生前试件质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浸水前试件质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浸水后试件质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养生期间质量损失（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸水量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养生前试件高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浸水后试件高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验破坏最大压力（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无侧限抗压强度 | 单值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变异系数（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代表值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                              复核：                    日期：      年   月   日

无机结合料稳定材料含水量试验记录表  JJ0711

试验室名称：                                          记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盒 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盒质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盒+湿样质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盒+干样质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水的质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干样质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量平均值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                              复核：                日期：      年    月    日

无机结合料稳定材料配合比设计表  JJ0714

试验室名称：                                              记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 资 料 | 使 用 部 位 |  |  |  |  | 设计强度等级 |  |  |  |
|  | 成型方法 |  |  |  |  | 养护方法 |  |  |  |
|  | 试件尺寸（mm） |  |  |  |  | 试件数量（个） |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 材 料 | 结合料1： 品种规格： 厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掺合料2： 品种规格： 厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掺合料3： 品种规格： 厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碎石(砂砾、土)： 品种规格： 产地： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不同 剂量 的配 合比 | 材料名称比例 |  |  | 相关技术信息 |  |  |  |  | 无侧限抗压强度（MPa） |
|  |  |  |  | 最大干密度（kg/m3）： 最佳含水量（%）： 规定压实度（%）： 试件干密度（kg/m3）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大干密度（kg/m3）： 最佳含水量（%）： 规定压实度（%）： 试件干密度（kg/m3）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大干密度（kg/m3）： 最佳含水量（%）： 规定压实度（%）： 试件干密度（kg/m3）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大干密度（kg/m3）： 最佳含水量（%）： 规定压实度（%）： 试件干密度（kg/m3）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                           复核：                  日期：      年   月   日

路基路面压实度试验检测记录表（灌砂法）  JJ1402a

试验室名称：                                                 记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  | 标准砂的密度 |  |  |  |  |  |  |
| 测定层位 |  |  |  |  |  |  | 标准密度 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距中线横向距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌入试洞前量砂质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌砂筒下部锥体+基板 内砂质量=①或①+粗糙表面间砂的质量=②（g） |  | ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌满试洞后剩余砂质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试洞内砂的质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试洞中湿试样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样的湿密度(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 水 率 | 盒 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+湿试样质量 |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒+干试样质量 |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盒质量 |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质量 |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干试样质量 |  | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水率 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均含水率 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样的干密度(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样中>38mm颗粒质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >38mm颗粒占干试样总量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校正后的标准密度(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压 实 度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         复核：                   日期：     年    月    日

水泥混凝土劈裂抗拉强度试验检测记录表 （圆柱体）  JJ0511b

试验室名称：                                                                                                  记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件 编号 | 成型日期 | 强度 等级(MPa) |  | 龄期(d) | 试验日期 |  | 试件高度 (mm) |  |  |  |  | 高度平 均值 (mm) | 直径 (mm) |  | 直径平 均值 (mm) | 劈裂面面积(mm2) |  | 极限 荷载 （kN） | 劈裂抗拉 强度测值(MPa) | 劈裂抗拉 强度测定值(MPa) |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                                                      复核：                                          日期：        年       月      日

水泥混凝土抗压强度试验检测记录表（立方体）  JJ0501a

试验室名称：                                                       记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 盲样编号 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土种类 |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |  |  |
| 试件编号 | 成型日期 | 强度等级（MPa） | 龄期（d） | 试件 尺寸 （mm） | 极限 荷载（kN） |  | 抗压强度测值（MPa） | 抗压强度测定值（MPa） | 换算成标准试件抗压强度值（MPa） |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                        复核：                 日期：        年       月       日

水泥混凝土抗弯拉强度试验检测记录表  JJ0502

试验室名称：                                                     记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件 编号 | 强度 等级(MPa) | 成型 日期 | 试验 日期 |  | 龄 期 (d) | 支座 间跨 度 (mm) | 截面 宽度 (mm) | 截面 高度 (mm) |  | 极限 荷载（kN) | 断裂面是否位于加荷点外侧 | 抗弯拉 强度 测值(MPa) |  | 抗弯拉 强度 测定值(MPa) | 尺寸 换算 系数 | 换算成标准试件抗弯拉强度(MPa) |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                        复核：                          日期：        年       月      日

水泥混凝土拌和物稠度试验检测记录表（维勃仪法）  JJ0518

试验室名称：                                      记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土种类 |  |  |  | 搅拌方式 |  |  |  |
| 试件编号 | 集料公称最大粒径（mm） |  | 振动台工作频率（Hz） |  | 振动台空载振幅（mm） |  | 维勃稠度（s） |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                  复核：                            日期：      年   月   日

砂浆抗压强度试验检测记录表  JJ0501c

试验室名称：                                                         记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆种类 |  |  |  |  | 养护条件 |  |  |  |  |
| 试件编号 | 成型日期 | 强度 等级（MPa） | 试验日期 | 龄期（d） | 试件尺寸（mm） | 极限 荷载 （kN） | 抗压强度测值 （MPa） | 抗压强度测定值（MPa） | 换算成标准试件抗压强度值（MPa） |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                        复核：                 日期：        年       月      日

压实沥青混合料密度试验记录表(水中重法)  JJ0902b

试验室名称：                                          记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度(℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥试件空中质量ma(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件水中质量mw(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件表观相对密度γa(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常温水的密度ρw(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件表观密度ρa(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                          复核：                 日期：        年     月    日

沥青混合料理论最大相对密度试验记录表（真空法）  JJ0907a

试验室名称：                                     记录编号：

| 工程部位/用途 |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）负压容器标定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容 器编号 | 负压容 器种类 | 负压容器干燥质量（g） |  | B、C类负压容器+水的质量mb（g） |  | A类负压容器 水中质量m1（g） |  |
| （二）理论最大相对密度测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青用量（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料配比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器干燥质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器及混合料总质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| 混合料试样净质量ma（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器A及混合料试样水中质量m2（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器B/C、水和混合料试样的总质量mC（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器A时理论最大相对密度γt |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器B/C时理论最大相对密度γt |  |  |  |  |  |  |  |
| 25℃水的密度ρw(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器A时理论最大相对密度平均值γt |  |  |  |  |  |  |  |
| 负压容器B/C时理论最大相对密度平均值γt |  |  |  |  |  |  |  |
| 25℃理论最大密度值ρt(g/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25℃理论最大密度平均值ρt(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                          复核：                 日期：        年     月    日

沥青混合料马歇尔稳定度试验记录表  JJ0903

试验室名称：                                                                              记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）混合料相关技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青种类标号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混合料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青饱和度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青相对密度（25℃/25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混合料空隙率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青体积百分率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青用量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿料间隙率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油石比 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混合料毛体积相对密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论最大相对密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）马歇尔稳定度测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 | 试件高度(mm) |  |  |  |  |  | 试件直径(mm) | 30min浸水稳定度 (kN) |  |  | 流值(mm) |  | 马歇尔模数（kN/mm） |  |  |  | 试件编号 | 试件高度(mm) |  |  |  |  |  |  | 试件直径(mm) | 48h浸水稳定度(kN) |  | 残留稳定度(%) |
|  | 单值 |  |  |  |  | 平均 |  | 单值 | 平均 |  | 单值 | 平均 | 单值 | 平均 |  |  |  | 单值 |  |  |  |  | 平均 |  |  | 单值 | 平均 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                                                    复核：                                      日期：        年     月    日

沥青混合料沥青含量试验检测记录表（离心分离法）  JJ0909a

试验室名称：                                     记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料试样质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤纸质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤纸+矿粉质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤纸增重矿粉质量m2 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器中集料干燥质量m1(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽 提 液 中 矿 粉 质 量 | 抽提液总体积Va (mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提取的抽提液体积Vb(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坩埚质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坩埚+矿粉残渣质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽提液中矿粉残渣质量m４(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏入抽提液总体积中矿粉质量m３(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料中矿料总质量ma(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混合料中沥青质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油石比 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均沥青含量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均油石比 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                              复核：               日期：        年     月    日

沥青混合料矿料级配试验检测记录表  JJ0910

试验室名称：                                          记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样质量（g） |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  |  |  | 油石比（%） |  |  |
| 试验前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽提(燃烧)后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛孔尺寸（mm） | 筛余质量(g) | 分计筛余(%) | 累计筛余(%) | 通过百分率（%） | 筛余质量(g) |  | 分计筛余(%) | 累计筛余(%) |  | 通过百分率（%） | 平均通过筛余百分率（%） | 规范级配要求 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                        复核：                日期：        年     月    日

路基路面厚度试验检测记录表（挖坑及钻心法）  JJ1401

试验室名称：                                               记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 | 位置 | 基层实测厚度（mm） | 基层芯样长度（mm） | 面层实测厚度（mm） |  | 面层芯样长度（mm） | 设计总厚度（mm） | 备注 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：    年    月    日

路基路面回弹弯沉检测记录表（贝克曼梁法）  JJ1405

试验室名称：                                                 记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构层次 |  |  |  |  |  |  |
| 弯沉仪类型 |  |  |  | 测试车辆类型 |  |  |  |  |  |  |  | 后轴重（kN） |  |  |  |  |
| 轮胎气压左侧（MPa） |  |  |  |  |  | 轮胎气压左侧（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度修整系数 |  |  |  |  | 路面温度（℃） |  |  |  |  |  | 设计弯沉值（0.01mm） |  |  |  |  |  |
| 桩号 | 车道 |  | 左侧（0.01mm） |  |  |  |  |  |  |  | 右侧（0.01mm） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初读数 |  | 终读数 |  | 回弹弯沉 |  |  |  | 初读数 |  | 终读数 |  | 回弹弯沉 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：    年    月    日

路基路面平整度试验检测记录表（三米直尺法）  JJ1403a

试验室名称：                                                  记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面类型 |  |  |  |  |  | 结构层次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止桩号 | 位置 | 各点实测值（mm） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm） |  |  | 不合格尺数 | 合格率（%） |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                      复核：                    日期：    年    月    日

基层混合料完整性钻心试验检测记录表  JJ1413

试验室名称：                                               记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 桩号 | 距路边缘距离（m） | 厚度（mm） |  | 完整性 |  | 备注 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                        复核：                        日期：    年    月    日

路基路面宽度试验检测记录表  JJ1410a

试验室名称：                                              记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 起止桩号 |  |  |  |  | 结构层次 |  |
| 桩号 | 幅别 | 实测宽度（mm） | 设计宽度（mm） |  |  | 偏差（mm） |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

试验：                          复核：                     日期：    年    月    日

路基路面横坡度试验检测记录表  JJ1410c

试验室名称：                                              记录编号：

| 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  |  |  |  | 测定层位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 | 测点高程（m） |  |  | 相对高差(m) |  | 宽度(m) |  |  | 横坡度（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值 |  | 设计值 |  | 偏差值 |  | 允许偏差 |
|  | 左 | 中 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 |  | 左 | 右 |  |  | 左 | 右 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                           复核：                 日期：     年    月    日

波形梁护栏试验检测记录表  JGLP09012F

试验室名称：                                              记录编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验检测日期 |  |  |  |  | 试验条件 |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测段桩号 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 | 厚度 | 涂层厚度 |  |  |  | 金属基底厚度 |  | 平均值 | 外观描述 |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 1+2 |  |  |  |  |
|  | 波形梁金属厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立柱壁厚(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波形梁中心高(mm) | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
|  | 立柱埋深(mm) | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                           复核：                 日期：     年    月    日

混凝土护栏检验检测记录表  JGLP02011F

试验室名称：                                        记录编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起讫桩号 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 设计值 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
|  | 护栏长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 护栏截 面尺寸 (mm) |  | 顶宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测区 | 方向 | 实测回弹值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                           复核：                 日期：     年    月    日

标志线试验检测记录表  JGLP09011F

试验室名称：                                     记录编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验条件 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测桩号 | 颜色 | 检测项目 |  | 检测序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
|  |  | 标线厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标线宽度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标线长度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向间距(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 逆反射系数(cd.1x-1m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗滑值(BPN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                           复核：                 日期：     年    月    日

标志板及立柱试验检测记录表  BGLP09010F

试验室名称：                                    记录编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程部位/用途 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验检测日期 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点桩号 | 位置 | 检测项目 |  | 类型 |  | 检测序号 |  |  |  |  |  |  | 外观描述 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |  |
|  |  | 反光膜逆反射系数(cd.1x-1m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净空高度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竖直度(mm/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志板厚(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱防腐层厚度(μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距路肩边缘距离(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础尺寸(mm) |  | 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土基础回弹值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                           复核：                   日期：     年    月    日

# 附录B  路面弯沉标准值计算方法

B.1 路面弯沉标准值应根据公路技术等级、累计标准当量轴次、路面面层类型和路面结构类型等因素确定，按式B.1计算：

l0=600Ne−0.2AcAsAb   （式B.1）

l0——路面弯沉标准值（0.01mm）；

Ne——新改建沥青路面结构设计使用年限或沥青路面结构性修复设计年限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数（次）；

Ac——公路技术等级系数，二级公路取1.1，三级公路和四级公路取1.2；

As——路面面层类型系数，沥青混凝土面层取1.0，热拌和冷拌沥青碎石、沥青贯入式路面（含上拌下贯式路面）及沥青表面处治取1.1；

Ab——路面结构类型系数，半刚性基层沥青路面取1.0，柔性基层沥青路面取1.6。

B.2 累计当量轴次Ne应按式B.2计算：

Ne=［（1+γ)t−1］×365γN1   （式B.2）

式中： t——新改建沥青路面结构设计使用年限或沥青路面结构性修复设计年限（年）；

γ——新改建沥青路面结构设计使用年限或沥青路面结构性修复设计年限内交通量的年平均增长率（%）；

N1——初始年设计车道日平均当量轴次（次/d）。

# 附录C  工地试验室设备及人员、环境配备要求

## 附录C-1  工地试验室试验检测主要参数及仪器设备

| 序号 | 项目 | 试验检测主要参数 | 试验检测主要仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集料 | 颗粒级配，针片状颗粒含量，压碎值，集料含泥量，砂当量（路面），密度，吸水率，含水率，泥块含量，亚甲蓝值 MBV，矿粉亲水系数（路面） | 标准筛（砂、石筛），摇筛机，烘箱，电子天平，规准仪，游标卡尺，压碎值试验仪，压力机，砂当量仪（路面），叶轮搅拌机 |  |
| 2 | 水泥 | 密度，比表面积，凝结时间，安定性，胶砂强度，标准稠度用水量，胶砂流动度 | 电子天平，透气比表面积仪，水泥净浆搅拌机，标准法维卡仪，雷氏夹，沸煮箱，胶砂搅拌机，振实台，标准恒温恒湿养护箱，电动抗折试验机，恒应力压力机，凝结时间测定仪，水泥胶砂流动度测试仪 |  |
| 3 | 水泥混凝土、砂浆 | 抗压强度，配合比设计，坍落度，混凝土凝结时间，表观密度，泌水率，砂浆稠度 | 标准养护室，水泥混凝土搅拌机，振动台，材料试验机，坍落度筒，混凝土贯入阻力仪，容量筒，水泥砂浆搅拌机，水泥砂浆稠度仪 |  |
| 4 | 无机结合料稳定材料 | 最大干密度，最佳含水量，无侧限抗压强 度，水泥或石灰剂量 | 自动击实仪，压力机，路面材料强度仪，脱模器，标准养护室，滴定设备，电子天平，烘箱，电炉，分析天平 |  |
| 5 | 沥青 | 针入度，延度，软化点，粘附性，薄膜加热 试验，密度，改性沥青弹性恢复率，改性沥青的离析性，乳化沥青贮存稳定性，乳化沥青破乳速度，乳化沥青微粒粒子电荷 | 自动针入度仪，烘箱，恒温水槽，低温延度仪，软化点仪，薄膜烘箱，电子天平，比重瓶，分析天平，滤筛（1.18mm），沥青乳液稳定性试验管，电极板，标准筛，电炉，冰箱 |  |
| 6 | 沥青混合料 | 马歇尔稳定度，流值，空隙率，矿料间隙率， 沥青用量，矿料级配，动稳定度，最大理论密度 | 沥青混合料拌和机，马歇尔自动击实仪，马歇尔稳定度仪，烘 箱，恒温水槽，脱模器，沥青抽提仪（或燃烧炉），电子天平， 标准筛，摇筛机，轮碾成型机，车辙试验机，最大理论密度测 定仪，真空负压装置，路面材料强度测试仪 |  |
| 7 | 路基路面 | 厚度，压实度，平整度，弯沉（共），（构造深度，摩擦系数，渗水系数）（路面），几何尺寸 | 灌砂筒，天平，取芯机，弯沉测试设备，3 米直尺、（平整度测试设备，摩擦系数测试设备，构造深度测试仪，路面渗 水仪）（路面），全站仪（或经纬仪，测距仪），水准仪， 钢尺 |  |
| 8 | 混凝土结构 | 强度，表观缺陷 | 回弹仪，取芯机，压力机，裂缝测量装置 |  |

注：1、各工地试验室可根据工程实际内容及实际试验检测能力，增加认为必要的试验检测项目及参数，配置相应仪器设备。

2、说明：标注（共）的参数：该参数为施工、监理及中心试验室可共同检验；标注（路面）的参数，为路面工地试验室必须开展参数或必备设备。

## 附录C-2  工地试验室人员配备

| 类别 | 县乡公路 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中心试验室 | 工地试验室 |
| 资格要求 | 工地试验室的母体试验检测机构必须取得公路工程综合乙级(含乙级)以上资质 |  |
| 持试验检测证书人员总数 | 6人 | 4人 |
| 持试验检测工程师证书人数 | ≥1人 |  |
| 授权负责人 | （1）试验检测工程师； （2）3 年以上试验检测工作经历。 |  |
| 其他试验人员 | （1）试验检测员以上； （2）持证专业应与所从事的试验检测工作相适应。 |  |

## 附录C-3  工程工地试验室环境基本要求

工地试验室的环境条件应满足试验检测工作要求：

（一）工地试验室应考虑安全、环保、交通便利、便于集中管理，按工作区与生活区分区设置、布局合理、互不干扰、经济适用的原则进行合理规划，规划方案应满足试验检测工作需要和标准化建设的有关规定，经项目业主有关部门审核后开始实施。

（二）各工作区的设置应根据工程内容、工程量和所开展的试验检测项目等确定；各工作区设置及面积按照《工地试验室各工作室设置参照表》执行，可根据实际情况进行调整。

（三）有温度、湿度要求的功能室净高超过 3m时应采用吊顶或其他合理方式压缩高度，以保温保湿，达到试验检测环境条件要求。

（四）各功能室通风、采光、给排水、供电应满足试验检测工作需要。

（五）做好试验室和有关人员的安全防护工作，有相关应急预案和必要的应急救援器材、设备。

（六）有必要的环境保护设施，避免发生环境污。

## 附录C-4  工地试验室各工作室设置参照表

| 名称 | 功能室设置 | 县乡公路 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心试验室 | 工地试验室 |
| 总面积（m2 ） | √：设置 /：视需要设置 | ≥200 | ≥150 |
| 集料室 | √ |  |  |
| 石料室 | / |  |  |
| 水泥室 | √ |  |  |
| 水泥混凝土室 | √ |  |  |
| 力学室 | √ |  |  |
| 沥青室 | √ |  |  |
| 沥青混合料室 | √ |  |  |
| 化学室 | √ |  |  |
| 样品室 | √ |  |  |
| 留样室 | √ |  |  |
| 外检室 | √ |  |  |
| 标养室 | √ |  |  |
| 储藏室 | √ |  |  |
| 档案资料室 | √ |  |  |
| 办公室 | √ |  |  |

注：1、总面积标准（不包括办公室面积）为最低要求；

2、可根据实际需要选择功能室的设置面积；

3、集料室、沥青室、沥青混合料室应配置温度控制设备；水泥室、水泥混凝土室、力学室、无机结合料室、标养室应配置温湿度控制设备；化学室、沥青及沥青混合料室应配置大功率排风设备。