附件1

减水剂（减水率、抗压强度比28d）比对试验综合评价结果

序号	机构名称	机构等级	所在省（市）	结果	原因描述
1	贵州顺康检测股份有限公司	公路工程-综合甲级，公路工程-桥梁隧道工程专项	贵州省	满意	/
2	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	公路工程-综合甲级，公路工程-桥梁隧道工程专项	贵州省	满意	/
3	贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司	公路工程-综合甲级	贵州省	满意	/
4	贵州黔通工程技术有限公司	公路工程-综合甲级	贵州省	满意	/
5	贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司	公路工程-综合乙级,公路工程-桥梁隧道工程专项	贵州省	满意	/
6	贵州工大土木工程试验检测股份有限公司	公路工程-综合乙级,公路工程-桥梁隧道工程专项	贵州省	满意	/
7	铁正检测科技有限公司	公路工程-综合甲级,公路工程-桥梁隧道工程专项,水运工程-结构（地基）乙级,水运工程-材料乙级	山东省	满意	/
8	中交基础设施养护集团有限公司	公路工程-综合甲级	北京市	满意	/
9	苏交科集团检测认证有限公司	公路工程-综合甲级,水运工程-结构（地基）甲级,公路工程-桥梁隧道工程专项,公路工程-交通工程专项,水运工程-材料甲级	江苏省	满意	/
10	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	公路工程-综合甲级,公路工程-桥梁隧道工程专项	陕西省	满意	/
11	葛洲坝集团试验检测有限公司	公路工程-综合甲级,水运工程-结构（地基）甲级,水运工程-材料乙级	湖北省	满意	/
12	湖南联智科技股份有限公司	公路工程-综合甲级,公路工程-桥梁隧道工程专项,水运工程-结构（地基）乙级,水运工程-材料乙级	湖南省	满意	/
13	贵州交通职业技术学院试验检测中心	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
14	贵州建养公路技术咨询有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
15	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
16	黔东南州凯鑫交通工程试验检测有限责任公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
17	黔南交通试验检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
18	铜仁交旅集团交通工程试验检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
19	遵义交科工程检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
20	贵州誉诚建设工程检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
21	贵州省建筑科学研究检测中心	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
22	贵州黔程弘景工程咨询有限责任公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
23	贵州铁建工程质量检测咨询有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
24	贵州恒安检测科技有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
25	贵阳华筑工程测试有限责任公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
26	贵州道兴建设工程检测有限责任公司	公路工程-综合乙级	贵州省	满意	/
27	贵州凯亨工程质量检测有限责任公司	公路工程-综合丙级	贵州省	满意	/
28	毕节市融达公路桥梁建设工程试验检测有限公司	公路工程-综合丙级	贵州省	满意	/
29	贵州兴桥试验检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	基本

满意	文件材料审查中发现：掺减水剂的受检混凝土水泥、砂、碎石（5mm-10mm）、碎石（10mm-20mm）比例和其对应的基准混凝土水泥、砂、碎石（5mm-10mm）、碎石（10mm-20mm）比例不相同。文件材料判定为基本满意。
30	贵州路达公路试验检测技术有限责任公司	公路工程-综合乙级	贵州省	基本

满意	抗压强度比（z=-2.63），试验数据结果为可疑值。
31	遵义博达试验检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	基本

满意	文件材料审查中发现：掺减水剂的受检混凝土水泥、砂、碎石（5mm-10mm）、碎石（10mm-20mm）比例和其对应的基准混凝土水泥、砂、碎石（5mm-10mm）、碎石（10mm-20mm）比例不相同。文件材料判定为基本满意。
32	贵州华通建设工程检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	基本

满意	减水率（z=2.73），试验数据结果为可疑值。
33	贵州欣力国宇工程检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	基本

满意	抗压强度比（z=-2.31），试验数据结果为可疑值。
34	贵州路桥集团勘察设计检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	不满意	减水率（z=3.65），试验数据结果为离群值。
35	贵州永兴建设工程质量检测有限公司	公路工程-综合乙级	贵州省	不满意	减水率（z=3.19），试验数据结果为离群值；抗压强度比（z=2.88），试验数据结果为可疑值。
36	黔西南州南下交通工程检测有限公司	公路工程-综合丙级	贵州省	不满意	减水率（z=-3.19），试验数据结果为离群值。
37	毕节市兴科交通建设工程检测有限责任公司	公路工程-综合丙级	贵州省	不满意	减水率（z=3.19），抗压强度比（z=3.55），试验数据结果为离群值。